SEMPU 1200 TX 1K

DÜŞÜK VİSKOZİTELİ POLİÜRETAN MEMBRAN

www.sempoly.com

KULLANIM ALANLARI

3

TANIM

1

SEMPU 1200 TX 1K, havadaki nemle sertleşen ve özellikle dikey uygulamalar için geliştirilmiş, tek bileşenli, tiksotropik bir sıvı membrandır.

AVANTAJLAR

2

- Çatıların, terasların ve olukların dikey uygulaması

- Asfalt membranlar,

- Metal ve lifli malzemelerden yapılmış hafif çatılarda,

- Islak alanlarda (mutfaklar, banyolar vb.) fayans altı uygulamaları

- Tiksotropik ve uygulaması kolay,

- Dikey yüzeylerde sarkma yapmaz,

- Mükemmel mekanik özellikler; yüksek uzama kabiliyeti, çekme, yırtılma ve aşınma direnci,

- Yüksek çatlak köprüleme özellikleri

- -40°C ile +90°C arasında mekanik özellikleri korur,

- Su buharına geçirgendir. Nefes alabilen bir yapıya sahip olması, alt tabakada birikmeye neden olmaz.

SARFİYAT

4

Minimum toplam tüketim: 1,5kg/m2

AMBALAJ

5

5 ve 25 Kg metal kovalarda

TEKNİK ÖZELLİKLER

7

| QUALIFICATIONS | FEATURES | METHODS |
| --- | --- | --- |
| Renk | Gri | - |
| Yoğunluk | 1, 35±0,05 g/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 20oC |
| Shore | 50-60 Shore A | ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 |
| Viskozite | 15000-20000 cP | ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C) |
| Betona Yapışma | 2,0- (N/mm2) | ASTM D4541 |
| Çekme Mukavemeti | 4,0- (N/mm2) | ASTM D 412 |
| Kopma Anında Uzama | %500 | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 |
| Su Buharı Geçirgenliği | 0,8 gr/m2 saat | ASTM E 96 |
| İlk Kuruma | 6-12 saat | - |
| Yeniden Kat Atma Süresi | 6-24 saat | - |

* Viskozite, EN ISO 3219 standartlarına göre +25 derecede ölçülmüştür. Viskozite sıcaklıkla ters orantılı olarak artar.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

7

Yüzey Hazırlığı & Beton Standartları

Kuvvet: C20/25.

Nem: W ≤ 5%.

Sıcaklık: 5-35 °C

Bağıl Nem: < 85

Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres ve kaplamalar gibi her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Ürün uygulanmadan önce tüm toz, gevşek ve ufalanan malzemeler, tercihen fırça ve/veya vakum yardımıyla tüm yüzeylerden tamamen temizlenmelidir.

Hazırlama:

- Gözenekli yüzeyler için: SEMPU PRIMER 1K, SEMPOXY PRIMER WB and SEMPU PRIMER 2K

- Metal ve gözeneksiz yüzeler için: SEMPOXY PRIMER 1100

Uygulama:

Karışım, fırça, rulo veya havasız püskürtme yöntemiyle tüm yüzeyi iyice kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

8

Orijinal, açılmamış kovalarında, kuru yerlerde ve 5-25 °C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir. Kova açıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

ÖNLEMLER

9

Yanıcı ve patlayıcı maddeler uygulama sırasında uzak tutulmalıdır. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Ürün iyi havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Malzeme gözle temas ederse, derhal yeterli su ile yıkanmalıdır. Çocuklar üründen uzak tutulmalıdır. Daha detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

Yukarıda verilen teknik veriler ve uygulama yöntemleri, şirket bünyesinde gerçekleştirilen testler ve uygulamalar sonucunda sunulmuştur. Ürünlerin uygulanması sırasında zemin, hava koşulları ve nem oranına bağlı olarak koşulların değişebileceği göz önünde bulundurularak, her uygulamadan önce özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için yetkili kişiler tarafından detaylı inceleme ve amaca yönelik uygulamalara karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde sürekli ve tutarlı kalitede ürünler sunacağız. Kullanıcılar, yerel yasalara, çevreye uyumdan ve gerekli yetkili mercilerden izin almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni sürümü, önceki sürümün yerini almaktadır. Güncel sürüm için yetkili satış temsilcinize danışın.