SEMPU PVC PRIMER 1K

TEK BİLEŞENLİ DÜŞÜK VİSKOZİTELİ PVC ASTAR

www.sempoly.com

KULLANIM ALANLARI

3

TANIM

1

SEMPU PVC PRIMER 1K, PVC membranlar için tasarlanmış bir astardır. Çok hızlı bir kuruma süresine sahiptir ve eski veya yeni PVC membranlar için temizleyici ajan olarak kullanılır.

AVANTAJLAR

2

- Eski PVC membranlar,

- Tüm PVC alt tabakalar,

RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA

4

Orijinal, açılmamış kovalarında, kuru yerlerde ve 5-25 °C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir. Kova açıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

- Düşük viskozite,

- Eski veya yeni PVC membranlara kolayca uygulanabilir.

- Hızlı kürlenme

- Yüzeyi mükemmel şekilde kaplar ve emdirir.

SARFİYAT

5

Tek katmanda tüketim 100 gr/m2’dir.

AMBALAJ

6

1 Lt, , 20 Lt. metal kovalarda

TEKNİK ÖZELLİKLER

7

| QUALIFICATIONS | FEATURES | METHODS |
| --- | --- | --- |
| Yoğunluk | 0,85±0,05 g/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 |
| Viskozite | 20-60 cP | ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C) |
| İlk kuruma | 15-20 dk | - |

* Viskozite, EN ISO 3219 standartlarına göre +25 derecede ölçülmüştür. Viskozite sıcaklıkla ters orantılı olarak artar.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

8

Yüzey Hazırlığı & Beton Standartları

Kuvvet: C20/25.

Nem: W ≤ 5%.

Sıcaklık: 5-35 °C

Bağıl Nem: <85

Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres ve kaplamalar gibi her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Ürün uygulanmadan önce tüm toz, gevşek ve ufalanan malzemeler, tercihen fırça ve/veya vakum yardımıyla tüm yüzeylerden tamamen temizlenmelidir.

Uygulama:

SEMPU PVC PRIMER 1K, yüzey onarımı için kumla karıştırılarak kullanılır. Fırça veya rulo ile uygulanır. Kuruduktan sonra, astarlanmış yüzeye su yalıtım membranı uygulanır.

ÖNLEMLER

9

Yanıcı ve patlayıcı maddeler uygulama sırasında uzak tutulmalıdır. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Ürün iyi havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Malzeme gözle temas ederse, derhal yeterli su ile yıkanmalıdır. Çocuklar üründen uzak tutulmalıdır. Daha detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

Yukarıda verilen teknik veriler ve uygulama yöntemleri, şirket bünyesinde gerçekleştirilen testler ve uygulamalar sonucunda sunulmuştur. Ürünlerin uygulanması sırasında zemin, hava koşulları ve nem oranına bağlı olarak koşulların değişebileceği göz önünde bulundurularak, her uygulamadan önce özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için yetkili kişiler tarafından detaylı inceleme ve amaca yönelik uygulamalara karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde sürekli ve tutarlı kalitede ürünler sunacağız. Kullanıcılar, yerel yasalara, çevreye uyumdan ve gerekli yetkili mercilerden izin almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni sürümü, önceki sürümün yerini almaktadır. Güncel sürüm için yetkili satış temsilcinize danışın.