SEMPU SEAL 2K-V

İKİ BİLEŞENLİ TİKSO POLİÜRETAN BAZLI DÖKÜLEBİLİR

SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ

www.sempoly.com

KULLANIM ALANLARI

3

TANIM

1

SEMPU SEAL 2K, dikey derz uygulamaları için iki bileşenli, poliüretan bazlı, yüksek elastikiyete sahip, yüksek mekanik ve kimyasal dirençli bir derz dolgu macunudur.

Kürlendikten sonra yüksek performans gösterir. Yüksek performanslı ve kimyasal dirençli bir dolgu macunu ile dikey derzlerin sızdırmazlığını sağlamak için geliştirilmiştir.

• 	 Yapıların dikey dilatasyonu,

•   Otoparkların, hangarların dikey derzleri,

•	İç ve dış mekanların dikey bağlantıları

•   Dikey bağlantılar, kanalizasyonlar

•   Dikey bağlantılar, benzin istasyonları

•   Dikey bağlantılar, köprü platformları

AVANTAJLAR

2

- Hızlı kürleme,

- -40°C ile +86°C arasındaki sıcaklıklarda esnekliğini korur.

- Kolay uygulanır, dikey uygulamalarda sarkma yapmaz.

- Eski tip, tiksotropik özellikli yatay sızdırmazlık macunu

- Aşınmaya karşı dayanıklıdır.

- Astarlı ve astarsız hemen hemen tüm yüzeylere yapışır.

- Soğuğa dayanıklıdır. Film, -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.

- Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir; yüksek uzama kabiliyeti, çekme, yırtılma ve aşınma direnci

SARFİYAT

4

Birçok kimyasala karşı dirençlidir.

| Uzunluk Derinlik | 2 cm | 4 cm | 8 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 cm | 0,280 kg/m | 0,560 kg/m | 1,12 kg/m |
| 2 cm | 0,560 kg/m | 1,12 kg/m | 2,24 kg/m |

AMBALAJ

5

4+4 kg set metal kovada

TEKNİK ÖZELLİKLER

6

| QUALIFICATIONS | FEATURES | METHODS |
| --- | --- | --- |
| Renk | Gri | - |
| Yoğunluk | 1,00 ±0,05 g/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20oC |
| Sertlik | 30±5 Shore A | ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 |
| Viskozite | Tikso grade | ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C) |
| Karıştırma Oranı (A+B) | 1:1 Ağırlıkça | - |
| Katı Madde | %95 | - |
| Pot Life (+25oC) | 30-35 dk. | - |
| Kopma Anında Uzama | >500 % | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 |
| Tam Kürleşme | 7 gün | - |

* Viskozite, EN ISO 3219 standartlarına göre +25°C’de ölçülmüştür. Viskozite, sıcaklıkla ters orantılı olarak artar.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

7

Yüzey Hazırlığı & Beton Standartları

Kuvvet: C20/25.

Nem: W ≤ 5%.

Sıcaklık: 5-35 °C

Bağıl Nem: <85

Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres ve kaplamalar gibi her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Ürün uygulanmadan önce tüm toz, gevşek ve ufalanan malzemeler, tercihen fırça ve/veya vakum yardımıyla tüm yüzeylerden tamamen temizlenmelidir.

Hazırlama

- Gözenekli yüzeyler için: SEMPU PRIMER 1K, SEMPOXY PRIMER WB ve SEMPU PRIMER 2K

- Metal veya gözeneksiz yüzeyler için: SEMPOXY PRIMER 1100

Karıştırma:

Malzemeleri küçük devirli bir mikserle (300 rpm) veya elle 1:1 oranında karıştırın. Karıştırdıktan hemen sonra ürünü uygulayın; karışımın 20°C’de kullanım süresi 30-45 dakikadır.

Uygulama:

Derz tabanı açıldıktan sonra, derzin genişliğinin yaklaşık yarısı kadar bir derinlik bırakacak şekilde polietilen (veya polistiren) destek çubuğu yerleştirilir. A ve B bileşenleri karıştırılır ve derze dökülür. Spatula ile uygulanır. Uygulama sırasında, dolgu malzemesi derzin iki zıt iç yüzeyine yapışmalıdır.

• (+15°C - +25°C arasında muhafaza edilmesi gereken) bileşenler homojen hale gelene kadar karıştırılır.

• Sızdırmazlık malzemesi tamamen kuruyana kadar su, yağmur, dış etkenler ve mekanik gerilmelere karşı korunmalıdır.

• Önerilen uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +35°C arasındadır. Daha yüksek sıcaklıklarda malzemenin kullanım ömrü azalır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

8

Orijinal, açılmamış kovalarında, kuru yerlerde ve 5-25 °C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir. Kova açıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

ÖNLEMLER

9

Yanıcı ve patlayıcı maddeler uygulama sırasında uzak tutulmalıdır. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Ürün iyi havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Malzeme gözle temas ederse, derhal yeterli su ile yıkanmalıdır. Çocuklar üründen uzak tutulmalıdır. Daha detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

Yukarıda verilen teknik veriler ve uygulama yöntemleri, şirket bünyesinde gerçekleştirilen testler ve uygulamalar sonucunda sunulmuştur. Ürünlerin uygulanması sırasında zemin, hava koşulları ve nem oranına bağlı olarak koşulların değişebileceği göz önünde bulundurularak, her uygulamadan önce özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için yetkili kişiler tarafından detaylı inceleme ve amaca yönelik uygulamalara karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde sürekli ve tutarlı kalitede ürünler sunacağız. Kullanıcılar, yerel yasalara, çevreye uyumdan ve gerekli yetkili mercilerden izin almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni sürümü, önceki sürümün yerini almaktadır. Güncel sürüm için yetkili satış temsilcinize danışın.