SEMPU SEAL 35

TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN BAZLI SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ

www.sempoly.com

KULLANIM ALANLARI

KULLANIM ALANLARI

3

TANIM

1

SEMPU SEAL 35, havadaki nemle kürleşen tek bileşenli bir poliüretan sızdırmazlık malzemesidir.

- Beton derzleri,

- Yapısal bağlantılar,

- Çatlak onarımları,

- Ahşap ve PVC pencere montajı

AVANTAJLAR

2

- Karışımın 1:1 olması durumunda uygulama daha kolay olacaktır.

- Hızlı kürleşme,

- Kalın bir tabaka halinde uygulansa bile asla kabarcık oluşturmaz,

- Mükemmel mekanik özellikler; yüksek uzama kabiliyeti, çekme, yırtılma ve aşınma direnci

- -40°C ile +90°C arasında mekanik özelliklerini korur.

- Su buharına geçirgendir. Nefes alabilen bir yapıya sahip olması, alt tabakada birikmeye neden olmaz.

- SEMPU SEAL 35 herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.

SARFİYAT

4

| Genişlik Derinlik(mm) | 3 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 66.6 | 33.3 | 25 | 20 |
| 6 | 33.6 | 16.6 | 12.5 | 10 |
| 8 | 25 | 12.5 | 9.3 | 7.5 |
| 10 | 20 | 10 | 7.5 | 6 |

AMBALAJ

5

600 ml sosis şeklinde, gri, beyaz ve siyah renkli

TEKNİK ÖZELLİKLER

6

| QUALIFICATIONS | FEATURES | METHODS |
| --- | --- | --- |
| Renk | Gri | - |
| Yoğunluk | 1,20 g/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20oC |
| Sertlik ( Shore A) | 35-40 | ASTM C 661 |
| İlk Kuruma Süresi (min.) | 30-70 | ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C) |
| Kürleme Hızı (mm/day) | > 2,5 | - |
| Yeniden Kaplama | Evet | - |
| Elastik Kurtarma | %70 | ISO 7389 |
| Hardness Shore A | 30-35 dk. | ASTM C661 |
| Tensile Strenght | 1,5-2,0 (N/mm2) | ASTM D412 |
| Kopma Anında Uzama | >600 % (Dumble Test) >100 % (Glass) | EN-ISO-8339 |
| Kürlenme Oranı (23°C and 50% R.H) | Min 2.5 mm /gün | - |
| Sarkma | 0 mm | EN-ISO 7390 |
| Uygulama Sıcaklığı | +5°C to +40°C | - |

*       Viskozite, EN ISO 3219 standartlarına göre +25°C’de ölçülmüştür. Viskozite, sıcaklıkla ters orantılı olarak artar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

7

- Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres ve kaplamalar gibi her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Ürün uygulanmadan önce tüm toz, gevşek ve ufalanan malzemeler, tercihen fırça ve/veya vakum yardımıyla tüm yüzeylerden tamamen temizlenmelidir.

- Sızdırmazlık malzemesi tamamen kuruyana kadar su, yağmur, dış etkenler ve mekanik gerilmelere karşı korunmalıdır.

- Önerilen uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +35°C arasındadır. Daha yüksek sıcaklıklarda malzemenin kullanım ömrü azalır.

- Derz genişliği/derinliği oranı 2:1 olmalıdır. (Tablo 1) Gerekirse, derz derinliğini ayarlamak için destek malzemesi kullanınız.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

8

Orijinal, açılmamış kovalarında, kuru yerlerde ve 5-25 °C sıcaklıkta en az 12 ay saklanabilir. Kova açıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

ÖNLEMLER

8

Yanıcı ve patlayıcı maddeler uygulama sırasında uzak tutulmalıdır. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Ürün iyi havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Malzeme gözle temas ederse, derhal yeterli su ile yıkanmalıdır. Çocuklar üründen uzak tutulmalıdır. Daha detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

Yukarıda verilen teknik veriler ve uygulama yöntemleri, şirket bünyesinde gerçekleştirilen testler ve uygulamalar sonucunda sunulmuştur. Ürünlerin uygulanması sırasında zemin, hava koşulları ve nem oranına bağlı olarak koşulların değişebileceği göz önünde bulundurularak, her uygulamadan önce özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için yetkili kişiler tarafından detaylı inceleme ve amaca yönelik uygulamalara karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde sürekli ve tutarlı kalitede ürünler sunacağız. Kullanıcılar, yerel yasalara, çevreye uyumdan ve gerekli yetkili mercilerden izin almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni sürümü, önceki sürümün yerini almaktadır. Güncel sürüm için yetkili satış temsilcinize danışın.